SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZADANIA: BUDOWA BUDYNKU

ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO

Zamawiający :     Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7  11-730 Mikołajki

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

S- 00. 00.00    WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 – wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

Budowy budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

S -  01.00.00. Roboty przygotowawcze

S -  02.00.00. Roboty ziemne

S -  03.00.00. Deskowanie

S -  04.00.00. Roboty betonowe

S -  05.00.00. Roboty zbrojarskie

S -  06.00.00. Roboty murowe

S -  07.00.00. Konstrukcje drewniane

S -  08.00.00. Konstrukcje stalowe

S -  09.00.00. Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie

S -  10.00.00. Roboty tynkarskie i okładziny wewnętrzne

S -  11.00.00. Okładziny ścienne i posadzki

S -  12.00.00. Roboty malarskie

S -  13.00.00. Elementy ślusarskie

S -  14.00.00. Ocieplenie budynku

S -  15.00.00. Okna

S -  16.00.00. Drzwi wewnętrzne

S -  17.00.00. Ślusarka drzwiowa

S -  18.00.00. Rusztowania

S -  19.00.00. Izolacje

S -  20.00.00. Elementy elewacyjne

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru .

1.4.1.	Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

1.4.2.	Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

- Opracowanie graficzne

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiary robót,

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać następujące części:

- Opracowanie graficzne

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiary robót.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;

- Projekt organizacji i harmonogram robót

- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3.	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru dla Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4.	Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i otoczenie w stanie porządku a wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,

będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)	   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie    utrzymywać   sprawny   sprzęt    przeciwpożarowy   wymagany    przez odpowiednie   przepisy   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany:

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

-budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową,

Teren budowy - przestrzeń, w/na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier (Inspektor nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia   przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera   w formie   pisemnej   dotyczące   sposobu   realizacji   Robót   lub   innych   spraw   związanych   z prowadzeniem budowy.

Projektant  -   uprawniona   osoba   prawna   lub   fizyczna,   będąca   autorem   Dokumentacji

Projektowej.

Przedmiar -  wykaz   Robót   z   podaniem   ich   ilości   (przedmiar)   w   kolejności

technologicznej ich wykonania.

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony   w

celu   wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania   lub   zastosowania   w   sposób  trwały  w

obiekcie budowlanym.

Aprobata  techniczna  -  pozytywna   ocena   wyrobu,  stwierdzająca  jego   przydatność  do

stosowania w budownictwie, wydana  przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodności  -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i

odbiorcy)    wykazujące,    że    zapewniono    odpowiedni    stopień    zaufania    iż    należycie

zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są zgodne  z  określoną  normą  lub  aprobatą

techniczną.

Deklaracja   zgodności   -   oświadczenie   dostawcy   stwierdzające    na   jego   wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

Dokumentacja    powykonawcza   -   dokumentacja    techniczna   wraz   z   naniesionymi

zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji Robót (budowy).

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu:

STOR -  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót,

OST -  Ogólna Specyfikacja Techniczna,

SST -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

PZJ - Program Zapewnienia Jakości,

PN - Polska Norma,

BN - Branżowa Norma,

ZN - Zakładowa Norma,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IBDiM - Instytut Bud. Dróg i Mostów

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

7

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca   odpowiada   za   uzyskanie   pozwoleń   od   właścicieli   i   odnośnych   władz   na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane

przez  Zamawiającego  i jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca    przedstawi    dokumentację    zawierającą    raporty    z    badań    terenowych    i

laboratoryjnych    oraz    proponowaną    przez    siebie    metodę    wydobycia    i    selekcji    do

zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane   materiały,  do  czasu  gdy  będą one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.

2.4.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.	Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym  przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

Robót,   możliwości  techniczne,  kadrowe   i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie   Robót

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)	część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

-	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,

-	system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi),

b)	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem   kontroli   Robót  będzie  takie  sterowanie   ich   przygotowaniem   i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed    zatwierdzeniem     systemu    kontroli    Inżynier    może    zażądać    od    Wykonawcy

przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest

zadowalający.

Wykonawca    będzie    przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów    oraz    Robót    z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.   Inżynier  będzie   przekazywać  Wykonawcy  pisemne   informacje  o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu  lub  metod  badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych

materiałów.

Wszystkie  koszty związane  z organizowaniem  i prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych   metod   pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na    zlecenie    Inżyniera   Wykonawca    będzie    przeprowadzać   dodatkowe    badania    tych

materiałów,  które  budzą wątpliwości  co  do jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych

badań   pokrywa   Wykonawca   tylko   w   przypadku   stwierdzenia   usterek;   w   przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.4.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5.	Raporty z badań

Wykonawca   będzie   przekazywać   Inżynierowi   kopie   raportów   z   wynikami   badań   jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki    badań    (kopie)    będą    przekazywane    Inżynierowi    na    formularzach    według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6.	Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.	Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

.      Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

1)	W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda

partia  dostarczona  do  Robót będzie  posiadać te  dokumenty,  określające  w  sposób jednoznaczny jej cechy.

2)	Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

3)	Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   Wykonawcy  Terenu   Budowy   do   końca   okresu

gwarancyjnego.     Odpowiedzialność    za     prowadzenie     Dziennika     Budowy    zgodnie    z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika   Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

.     datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

.     datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

.     uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   przebieg    Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera,

.     daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, .     zgłoszenia    i    daty   odbiorów    Robót   zanikających    i    ulegających   zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

14

.     wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

.     stan    pogody    i    temperaturę    powietrza    w    okresie    wykonywania    Robót

podlegających   ograniczeniom   lub   wymaganiom   szczególnym   w   związku   z

warunkami klimatycznymi,

.     zgodność    rzeczywistych    warunków    geotechnicznych z  ich    opisem w Dokumentacji    Projektowej,

.     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania Robót,

.     dane     dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania     próbek    oraz     wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

.     wyniki    prób    poszczególnych    elementów    budowli    z    podaniem,    kto    je

przeprowadzał,

.     inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)	Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3)	Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4)	Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów   budowy  zalicza   się,  oprócz  wymienionych  w   pkt  (l)-(3),  następujące

dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły narad i ustaleń,

- f) korespondencję na budowie.

- (5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar    Robót    będzie    określać    faktyczny    zakres   wykonywanych    Robót   zgodnie    z

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  Robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera o zakresie

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie

lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku

ukończenia wszystkich Robót.   Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera

na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.	Zasady określania ilości Robót i materiałów

Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Określenie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę poprzez tę jednostkę.

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy   stosowane   w   czasie   obmiaru   Robót   będą

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających  przeprowadza  się w  czasie  ich wykonywania.  Obmiar Robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą

być  dołączone   w   formie   oddzielnego   załącznika   do   Rejestru   Obmiarów,   którego  wzór

zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi wstępnemu

- odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym   powiadomieniem   Inżyniera.   Odbiór   będzie   przeprowadzony   niezwłocznie,

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .

Jakość   i   ilość   Robót   ulegających   zakryciu   ocenia   Inżynier   na   podstawie   dokumentów

zawierających   komplet  wyników   badań   laboratoryjnych   i  w   oparciu  o   przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3.	Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie

o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inżyniera   i  Wykonawcy.   Komisja  odbierająca   Roboty  dokona   ich  oceny jakościowej  na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W     przypadkach     niewykonania     wyznaczonych     Robót     poprawkowych     lub     Robót

uzupełniających  w  warstwie ścieralnej  lub  Robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych

asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   Dokumentacją   Projektową   i   ST   z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    wartość

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do    odbioru    ostatecznego    Wykonawca    jest    zobowiązany    przygotować    następujące

dokumenty:

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  ew. PZJ.

- Opinię   technologiczną  sporządzoną  na   podstawie   wszystkich   wyników   badań   i pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10.	Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

11.	Kopię    mapy    zasadniczej    powstałej    w    wyniku    geodezyjnej    inwentaryzacji
powykonawczej.

12.	Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór   końcowy   polega   na   ocenie   wykonanych   Robót  związanych   z   usunięciem   wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   pogwarancyjny    będzie   dokonany   na    podstawie    oceny   wizualnej   obiektu   z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana  przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

.     robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

.     wartość   zużytych    materiałów    wraz   z   kosztami   zakupu,    magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

.     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

.     koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

.     podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą:

- koordynacja robót budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- wyposażenie placu budowy w instalacje;

- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w S.00.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność zł dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

3.	SPRZĘT

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót.

4.	TRANSPORT

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Koordynacja robót na placu budowy

5.1.1.	Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.

5.1.2.	Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych

a)	Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla
każdego

obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe;

b)	Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być:

-	usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy;

-	 trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem
 oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych;

-	wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy;

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

c)   Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy;

d)   W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do użytkowania, stale punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2.	Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.     Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:

- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż l,50m;

- wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się;

- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą;

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;

- założyć, w razie potrzeby, urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót);

g)	zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy
robotach;

h)     zapewnić   korzystanie   z   prądu   elektrycznego   niezbędnego   przy   wykonywaniu   robót

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;

i)      wznieść stosownie  do  potrzeby tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  dla

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń

oraz   przygotować   miejsce   do   składowania    materiałów    i   sprzętu   zmechanizowanego   lub

pomocniczego poza budynkami;

j)    na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone   pomieszczenia   na   jadalnię,   szatnię,   do   gotowania   napojów,   suszenia   odzieży, umywalnię i ustępy; k)   pomieszczenia wymienione w  punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi   w   tym   zakresie   przepisami   dotyczącymi   ogólnych   warunków   higieniczno   -sanitarnych na budowie; 1)   przygotować składy  na   materiały,  które  mogą spowodować wybuch  (np.  materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; m) suwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.

5.2.2.	Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy

- Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano  - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych przęseł i słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m;

- W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy;

- Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm;

- W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.

5.2.3.	Drogi dojazdowe i na placu budowy

a)	Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i
intensywności ruchu.

Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%;

- Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót;

- Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych.

5.2.4.	Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogólne:

a)    Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.

- W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;

- Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;

- budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe;

- budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

5.2.5.	Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:

- na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach;

- na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych). stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

5.2.6.	Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy / nich korzystającego, a w szczególności:

a)   powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na I pracownika;

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.o, i punkty sanitarne. powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody.

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób następujący:

b)	szatnia dla robotników (powierzchnia netto na I robotnika):

w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2; w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2;

c)	umywalnie (powierzchnia netto na I robotnika)

męskie 0,25 - 0,40 m2; kobiece 0,40-1,00 m2;

d)	natryski:

•     1 natrysk na 25 osób;

e)	ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:

•      1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników;

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Na I pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m2 powierzchni użytkowej.

Obiekty   ochrony   mienia,   jak   portiernie,   wartownie,   powinny   być   wykonane   jako   rozbieralne   i

przystosowane do swego przeznaczenia.

5.2.7.    Magazyny

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu.

5.2.8.	Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być

zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję.

Każdy   obiekt   technologiczny   powinien   mieć   zabezpieczoną   odpowiednią   powierzchnię   składu   przy

obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu.

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną,

wodę   oraz   maszyny   i   urządzenia   niezbędne   do   wykonywania   danego   rodzaju   produkcji,   zgodnie   z

obowiązującymi przepisami.

5.2.9.	Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:

- wielkości placu budowy;

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych;

- sprzętu z napędem elektrycznym;

- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi;

- Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami;

- Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia;

- Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad:

- - miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami;

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu;

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku;

Instalacje wodociągowe

- Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

- W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w woda wodociągową pitną, należy

wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;

c)	Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy
należy określać wg wartości podanych w tab. 1.

| Wyszczególnienie | Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Na potrzeby gospodarcze i pitne | Na potrzeby produkcyjne |
| Na jednego pracownika na budowie | 15 |  |
| Umywalnie - na jednego użytkownika | 10 |  |
| Utrzymanie czystości, polewanie dróg i dojść, na 1 m2 | 3 |  |
| Węzły betoniarskie, pielęgnacja betonu, przygotowanie zapraw budowlanych i gaszenie wapna |  | 200 W zależności od liczby betoniarek i powierzchni betonowanego obiektu oraz ilości wapna przewidzianego do gaszenia i zapraw |

5.2.10.     Instalacje teletechniczne

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy

a)	Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi
zasadami:

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania;

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana);

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów,

b)	Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej
temperatury;

- Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych;

- Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót;

- Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

- Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu;

- Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków;

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwość technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie);

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione;

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów;

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 10;

1)    Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w

sposób określony przez producenta;

m)     Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być

dostosowane do magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać

wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

n)   Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia

magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczność mających wpływ na stopień

zagrożenia bezpieczeństwa  składowanych materiałów.

ODBIÓR MATERIAŁÓW

- Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym

- W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany:

-	przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie własnym odbiorcy; w magazynie dostawcy
(producenta, centrali handlowej);

c)	Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez:

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów;

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy;

- Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje;

- Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn podlega.

Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób.

f)	Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:

- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie);

- porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów:

g)     Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym powinny

być ewentualne wady i braki;

h)    Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie

oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do

celów produkcyjnych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robótziemnych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

- wykopy,

wykopy przestrzenne,

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

- wykonanie warstwy filtracyjnej,

- podkład żwirowe - piaskowy pod fundamenty,

- podkład podposadzkowy,

- zasypki,

- zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład,

- ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład, transport gruzu i gruntu,

- załadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym  miejscu

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i określeniami podanymi w S.00 Wymagania ogólne.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

- Do wykonania wykopów materiały nie występuje

- Grunty do wykonania podkładu

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

- uziarnienie do 50 mm,

- łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 %

- zawartość frakcji pyłowej do 2 %

- zawartość cząstek organicznych do 2 %

2.3.	Do wykonania podkładu wg. S-02.02.03. należy stosować piasek zwykły

2.3.       Do zasypywania wykopów wg. S-02.03.01 i S-02.03.02

może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp.

3.    SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.    TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy wg S-02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno -wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.

1)	Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skalp:

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1;

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2)	W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.  rozmycie przez wody opadowe powinno być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń;

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników:

5.1.3.	Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4.	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów:

- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu

- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej   przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

5.2.1.	Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.	Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

1)	Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie;

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone   z   odpadków materiałów budowlanych;

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm;

- Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu:

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9 według próby normalnej Proctora;

5.2.3.	Warunki wykonania podkładu pod posadzki

1)	      Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki;

2)	     Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
     budowlanych;

3)	       Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą;

- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu;

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1.	Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.	Warunki wykonania zasypki

- Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

31

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;

- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami

- 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.;

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niż Is = 0,9 wg próby normalnej Proctora;

- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p

6.1.	Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją,

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podłożu,

- wymiary wykopów,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2.	Wykonanie podkładów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża,

- materiał użyty na podkład,

- grubość i równomierność warstw podkładu,

- sposób i jakość zagęszczenia;

6.3.	Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiały do zasypki,

- grubość i równomierność warstw zasypki,

- sposób i jakość zagęszczenia.

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

roboty rozbiórkowe- [m3]

wykopy, podkłady i nasypy - [m3]

zasypki - [m3]

transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8.    ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00.

9.    PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za [m3 ] gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za [m3 ] podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiału,

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

Zasypki - Płaci się za [m3 ] zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:

- załadowanie gruntu na środki transportu,

- przewóz na wskazaną odległość,

- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.	UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów.

11.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane:

PN-B-06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-B-02479:1998	Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne

PN-B-02479:1998	Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar

PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00.00 DESKOWANIE

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące deskowań.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie deskowania.

W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie i montaż deskowania.

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami oraz określeniami w S.00 „Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.G. 00 „Wymagania ogólne". Przy wykonywaniu deskowań należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych: rusztowania podtrzymujące deskowanie musi być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową w taki sposób aby mogło przenosić obciążenia wywołane: masą własną oraz sprzętu do robót betonowych, masą układanej mieszanki betonowej, masą zbrojenia konstrukcji, masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie może odkształcać się pod działaniem obciążeń. Musi zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej deskowania muszą być szczelne i zabezpieczone przed wyciekami zaprawy cementowej z mieszanki, deskowania belek, podciągów o rozpiętości powyżej 4,0m m należy wykonać ze strzałką „podniesioną" odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji, określoną w projekcie prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania musi być potwierdzone zapisane w dzienniku budowy.

2.    MATERIAŁY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1     Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje poniższa tabela

| Lp | Oznaczenie | Klasa drewna |
| --- | --- | --- |
|  |  | C30 |
| 1) | Zginanie | 27 |
| 2) | Rozciąganie wzdłuż włókien | 0,75 |
| 3) | Ściskanie wzdłuż włókien | 20 |
| 4) | Ściskanie w poprzek włókien | 7 |
| 5) | Ścinanie wzdłuż włókien | 3 |
| 6) | Ścinanie w poprzek włókien | 1,5 |

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

| Wady |  | C30 |
| --- | --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej |  | 1/4 do 1/2 |
| Sęki na całym przekroju |  | 1/4 do 1/3 |
| Skręt włókien |  | do 10% |
| Pęknięcia pęcherze | Głębokie | 1/2 |
|  | Czołowe | 1/1 |
| Zgnilizna |  | niedopuszczalne |
| Chodniki owadzie |  | niedopuszczalne |
| Szerokość słojów |  | 6mm |
| Oblina |  | Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |

Krzywizna podłużna:

a) płaszczyzny

- 30mm dla grubości do 38mm

- lOmm dla grubości do 75mm

b) boków

- lOmm dla szerokości do 250mm;

- 5mm dla szerokości >250mm;

Wichrowatość: 6% szerokości; Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości;

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadle odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość - niedopuszczalna.

.     Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: - dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%. 2.1.4.      Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe:

- w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości;

- w szerokości: do 3mm lub do 1 mm;

- w grubości:    do 1 mm lub do 1 mm.

b)     odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: - dla łato grubości do 50mm:

- w grubości: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilości;

- w szerokości: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilości;

- dla łat o grubości powyżej 50mm:

- w szerokości: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilości;

- w grubości: do 2 mm i do 1 mm dla 20% ilości;

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 3 mm   i do 2 mm.

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3 mm i 2 mm

2.2.   Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.2.2.2.	Śruby

Należy stosować:

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101;

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3.	Nakrętki:
Należy stosować:

- Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144;

- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE;

2.2.4. Podkładki pod śruby: Należy stosować: - Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;

- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503;

- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszących się do wymagań dla konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed korozją biologiczną dopuszcza się wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami;

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem;

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia

2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1.    Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób,  aby  nie powodować  ich deformacji.  Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych    pomieszczeniach    magazynowych,   zabezpieczających    przed    działaniem czynników atmosferycznych.2.4. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.    SPRZĘT

Do transportu i montażu deskowań należy używać sprzętu zapewniającego właściwe wykonanie robót

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; -stanowisko  robocze powinno być  urządzone zgodnie z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.    TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

37

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Deskowania fundamentów

Deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38mm. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ściana wykopu w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość około 0,6 m, a górą kleszczami przybijane do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementów powinien zawierać elementy umożliwiające wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz elementy uzupełniające wsporcze, które umożliwiają betonowanie ław o przekroju schodkowym.

Deskowanie tradycyjne  wieńców,

Deskowanie indywidualne podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. Deskowania należy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona prze kontrole techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masa betonową powinny być obficie zlewane wodą.

Dokładność wykonania deskowań

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  od  wymiarów  projektowanych  w  odległości  między  podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: -na Im długości do ± 25mm

-	na całe przęsło nie więcej niż ± 75mm

Wychylenie od pionu lub projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się:

- na Im szerokości, nie więcej niż ±5mm

- na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż:

- w fundamentach ±20mm

- w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujących stropy monolityczne ± 10 mm

- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5m - ± 15mm

- w słupach szkieletowych żelbetowych połączonych belkami - ± lOmm

•	w belkach i łukach - ± 5m

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:

- w fundamentach - ± 15 mm

- w ścianach, słupach, belkach, podciągach i lukach - ± 10 mm

Przemieszczenie osi deskowania przesławnego i przesuwnego nie więcej niż - ± lOmm

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian - ± 5mm

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem ( przy sprawdzaniu łatą długości 2m) - ± 3mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:

- na Im płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm

- na całą płaszczyznę - ± 15mm

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±5 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:

-	w długości i szerokości płyt (tarcz):

- do Im - ± 2mm

- od Im do 3m - ± 4mm

- od 3 m do 5m - i6mm

- 5m - ± lOmm

-grubość dwóch sąsiednich desek nie struganych - ± 2mm.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Badania prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się przeprowadzać na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów częściowych.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są: deskowanie  [m2].

8.   ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze deskowań i rusztowań należy sprawdzić:

- przekroje o rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie

- szczelność deskowania

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie

- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych według punktu 2.1.3.4.3. -zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za wykonane

prawidłowo.

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w części lub w

całości uznać za niewłaściwe.

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonywanych niewłaściwie należy ustalić zakres

napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.

W przypadku gdy wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i należy je   rozebrać  oraz  wykonać  ponownie.   Dopuszczenie  deskowania  do  układania   w   nim   zbrojenia   i

układania  w  nim   mieszanki  betonowej  powinno  być  potwierdzone  zapisem  z  protokóle  z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

9.    PŁATNOŚCI

Deskowanie - płaci się za [m2 ] deskowania. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu deskowania;

- dostarczenie materiału;

- wykonanie deskowania

- demontaż deskowania

- oczyszczenie deskowania

- ułożenie deskowania poza obrysem budynku w celu dalszego wykorzystania

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane:

PN-B-03150:2000/Azl:2001     Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-01001 PN-82/D-94021 PN-EN 844-1:11 PN-EN 338:1999 PN-EN 335-1:1996

PN-84/M-81000 PN-84/M-82509

Tarcica

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi

Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia

Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości

Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych - Definicja klas zagrożenia

ataku biologicznego - Zastosowanie do drewna litego

Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

Wkręty do drewna - Wymagania i badania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-04. 00.00    ROBOTY   BETONOWE

1. WSTĘP.

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST:

konstrukcje betonowe      -   konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z

zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych,

beton zwykły-   beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu,

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych domieszek chemicznych,

mieszanka betonowa -  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu,

beton towarowy -  mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego,

zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody,

zaprawa-    mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i

ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

w/c-    wskaźnik wodno-cementowy, stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

deskowania-  pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych wykonywanych na miejscu,

obrzeże-  element budowlany, oddzielający nawierzchnie opaski  od innych terenów,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera

2.     MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

.     Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, póz. 2016, z późniejszymi zmianami),

.     Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr

92, póz. 881),

.     Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.     1360, z późniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1 oraz warunkach technicznych.

42

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1 Składniki mieszanki betonowej:

2.2.1.1 Cement:

a)	rodzaje cementu

Dopuszczalne   jest   stosowanie   jedynie   cementu   portlandzkiego   czystego   tj.   bez dodatków wg norm PN-EN 197-(1 i 2) o następujących klasach wytrzymałościowych:

.     klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

.     klasa 42,5 - do betonu klasy B30 i wyższej,

.     klasa 52,5 - do betonu klasy B30 i wyższej,

b)	wymagania dotyczące składu cementu

Skład   cementu   powinien  odpowiadać  wymaganiom   norm   PN-EN   197-(1   i  2)  oraz warunków technicznych.

c)	oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

.     oznaczenie,

.     nazwa wytwórni i miejscowości

.     data wysyłki

.     termin trwałości cementu.

d)	świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.

e)	akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda   partia   cementu   przed   jej   użyciem   do   betonu   musi   uzyskać   akceptację Inżyniera.

f)	bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:

.     cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom i oceniony

wg normy PN-EN 197- (1 i 2),

.     zakres   badań   cementu   pochodzącego   z   dostawy,   dla   której  jest  atest  z

wynikami   badań   cementowni   można   ograniczyć   i   wykonać   tylko   badania

podstawowe,

.     ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się

przeprowadzenie kontroli obejmującej:

-     oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3,

-	sprawdzenie   zawartości   grudek   (zbryleń   cementu   nie   dających   się
rozgnieść w  palcach i nie rozpadających się w wodzie).

W   przypadku,   gdy   wyżej   wymieniona   kontrola   wykaże   niezgodności   z   normami, cement nie może być użyty do betonu.

g) warunki magazynowania i okres składowania:                   miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

.      dla cementu pakowanego

- składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie zabezpieczone, z boków przed opadami),

- magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

.     dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Każda    partia    cementu    posiadająca    oddzielne    świadectwo   jakości    powinna    być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo   do   betonu   powinno   charakteryzować   się   stałością   cech   fizycznych   i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne   rodzaje   i   frakcje   kruszywa   muszą   być   na   placu   budowy   składane oddzielnie   na   umocnionych   i   czystym   podłożu   w   taki   sposób,   aby   nie   ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.

2.2.1.2.1 Kruszywo grube

Dopuszcza się stosowania kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-

06712, PN-79/B-06711.

Dostawca   kruszywa   jest   zobowiązany   do   przekazania   dla   każdej   partii   kruszywa

wyników jego  pełnych  badań  wg  PN-86/B-06712  ora  wyników  badania  specjalnego

dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.

Na  budowie  dla  każdej  partii  kruszywa  należy wykonać kontrolne  badania  niepełne

obejmujące:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 993-1,

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4,

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy  przeprowadzić  bieżącą kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg   PN   -  EN   1925  dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne

Dopuszcza  się  stosowanie  kruszywa  drobnego  spełniającego  wymagania  norm:   PN-

79/B-06711, PN-86/B-06712.

Piasek   pochodzący   z   każdej   dostawy   musi   być   poddany   badaniom    niepełnym

obejmującym:

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-EN 933-1,

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4,

Niezależnie od podanych wyżej wymagań, betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy

z   kruszywa   o   uziarnieniu   ustalonym   doświadczalnie,  podczas  projektowania   składu

mieszanki betonowej. Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym

uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w normie.

Zobowiązuje  się  dostawcę  do  przekazana,  dla   każdej  partii  piasku  wyników  badań

pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego

reaktywności alkaicznej.

W    celu    umożliwienia    korekty    recepty    roboczej    mieszanki    betonowej    należy

przeprowadzić   bieżącą   kontrolę   wilgotności   kruszywa   wg   PN-EN   1925   i   stałości

zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3.	Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca   się   stosowanie   wody   wodociągowej   pitnej.   Stosowanie   jej   nie   wymaga przeprowadzania  badań.  Należy pobierać ją ze  zbiornika  pośredniego.  W  przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą.

2.2.1.4.	Domieszki do betonów

Dopuszcza   się  stosowanie   domieszek  spełniających   wymagania   norm:   PN-EN   934-

(2,3,4,6).

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynierskich).Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1 oraz warunków technicznych. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

- Deskowania zgodnie z S-03.00.00 DESKOWANIE

- Obrzeża betonowe

Do obramowania nawierzchni betonowej można stosować obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną.

Obrzeża mogą być ustawiane  na    podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

3.     SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane   ręcznie   lub   mechanicznie   Do   wykonania   winien   być   użyty   sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót..

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 1)   do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,

- dozowniki     wagowe     o     odpowiedniej     dokładności     z     aktualnym

świadectwem legalizacji,

-	odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2)	do wykonania deskowań:

- sprzętem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.

3)	Do przygotowania zbrojenia:

- giętarkami,

- nożycami,

- prościarkami,

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 4) o układania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- łatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.     TRANSPORT.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

4.1   Transport składników mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów   należy  dobrać  tak,   aby  zapewnić  wymaganą  szybkość   betonowania   z

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5.     WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Wymagania ogólne

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1, PN-B-06265 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetonowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzonych badań.

5.2. Zakres wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z

opracowaną   przez   Wykonawcę    i    zaakceptowaną   przez    Inżyniera    „Dokumentacją

technologiczną".

Betonowanie   można   rozpocząć   po   uzyskaniu   zezwolenia   Inżyniera,   potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1.	Wykonanie deskowań

Wykonanie deskowań zgodnie z S-03.00.00 DESKOWANIE.

5.2.2.	Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.2.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie, zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.

5.2.2.2.	Zagęszczenie betonu

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.

5.2.2.3.	Przerwy w betonowaniu

Przerwy  w   betonowaniu   należy  sytuować  w   miejscach   uprzednio   przewidzianych   w

dokumentacji    projektowej    lub    w    dokumentacji    technologicznej    uzgodnionej    z

Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w   przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia    betonu    w    miejscu    przerwania    betonowania    powinna    być   staranie

przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przez rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania  nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym

stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C,   to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykana wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.2.3.      Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.2.3.1.	Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie   należy  zapewnić  mieszankę   betonową  o  temperaturze   +20C,  w  chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed  utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa.

5.2.3.2.	Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienie ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.2.3.3.	Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetowana konstrukcja.

Przy przewidzeniu spadku temperatury poniżej OC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.4. Pielęgnacja betonu

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy.

Woda stosowana do polewania  betonu powinna spełniać wymagania  normy PN-88/B-

32250.

W  czasie  dojrzewania   betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i

drganiami.

Rozformowanie  konstrukcji   może   nastąpić  po  osiągnięciu   przez  beton  wytrzymałości

rozformowania   dla   konstrukcji   monolitycznych   lub   wytrzymałości   manipulacyjnej   dla

prefabrykatów.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu

zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  podanymi  w   normie  oraz

niniejszej SST.

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu Kontroli", obejmującego między

innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie

zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek.

Na   Wykonawcy   spoczywa   obowiązek   sporządzenia   „Planu   Kontroli",   który   podlega

zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.	Zakres kontroli i badań

6.2.1 Deskowania

Kontrola deskowania  przed  przystąpieniem  do betonowania  musi być dokonana  przez Inżyniera    i    potwierdzona    wpisem    do    Dziennika    Budowy.    Deskowanie    powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem

sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

sprawdzeniu stateczności deskowania,

sprawdzeniu szczelności deskowania,

sprawdzeniu czystości deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania,

.2. Składniki mieszanki betonowej

Na   Wykonawcy  spoczywa   obowiązek  zapewnienia   wykonania   badań   laboratoryjnych

przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości

stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też zgodę

Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien

umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.

Należy  opracować  „Plan  kontroli" jakości  betonu  uwzględniający  badanie  składników

mieszanki   betonowej,   dostosowany   do   wymagań   technologii   produkcji.   W   „Planie

kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-EN 206-1,      PN-

88/B-06250   i   niniejszą   SST,   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia

prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera.

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki.

Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który

podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na   Wykonawcy  spoczywa   obowiązek  zapewnienia   wykonania   badań   laboratoryjnych

przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie,

przechowywania i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości

betonu i stosowanych materiałów.

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór

laboratoryjny   niezależnemu   laboratorium.   Wykonawca   powinien   umożliwić   udział   w

badaniach Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii

produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami

PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

6.2.4.	Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą oraz niniejszą

SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.5.	Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywania i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy oraz niniejszej SST.

6.2.6.	Kontrola sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

.     kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,

.     sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,

.     sprawdzeniu betoniarki,

.     sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,

.     sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,

.     sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.	ODMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S,00.

Jednostką   obmiarową  jest   [m2]   wykonanych   konstrukcji   betonowych   przy   określonej

grubości  zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano S.00.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S.00.

Podstawę płatności stanowi cena wykonania i wbudowania 1 [m2] konstrukcji betonowej przy określonej grubości zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

.	dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

.	prace pomiarowe i przygotowawcze wraz z rozbiórką elementów betonowych,

.	wykonanie projektu technologii betonowania,

.	wykonanie planu kontroli materiałów i robót,

.	wykonanie projektu deskowania,

.	oczyszczenie podłoża,

.	wykonanie deskowania,

.	pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,

.	oczyszczenie deskowania bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,

.	przygotowanie mieszanki betonowej,

.	ułożenie mieszanki betonowej, pielęgnację betonu,

.	rozbiórkę deskowania,

.	usunięcie niedoskonałości powierzchni,

.	oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

.     wykonanie    i   dokumentację    niezbędnych   badań    laboratoryjnych    i   pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-88/B-06250	Beton zwykły

PN-EN 206-1	Beton.

PN-EN   197-(1  i  2)            Cement.  Skład, wymagania  i kryteria  zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku; ocena zgodności.
PN-EN  196-3	Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

objętości.
PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-77/B-06714/18	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-EN   1925:2001	Metody  badań   kamienia   naturalnego.   Oznaczenie  współczynnika

nasiąkliwości kapilarnej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE

S-05.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-O.

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami oraz określeniami w S. 00. „Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.G. 00 „Wymagania ogólne".

2.     MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa.

- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;

- Własności mechaniczne i technologiczne stali;

-    własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadaj

wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej,

| Gatunek stali | Średnica pręta | Granica plastyczna | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie trzpienia | Zginanie a-średnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | MPa | MPa | % | d-próbki |

55

| StOS-b | 5,5-40 | 220 | 310-550 | 22 | d=2a0S0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34GS-b | 6-32 | 410 | min.590 | 16 | d = 3a(90) |

- technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień;

3)	Wady powierzchniowe.

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań;

- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem;

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do

25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach;

4)	Odbiór stali na budowie.

-	odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy;

- średnicę nominalną;

- gatunek stali;

- numer wyrobu lub partii;

- znak obróbki cieplnej;

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu;

- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

a) na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych      zanieczyszczeń;

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych;

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na Im długości pręta;

- magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

5)    Badanie stali na budowie.

- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:

a)   nie ma zaświadczenia jakości (atestu);

- nasuwają się    wątpliwości    co    do jej    właściwości    technicznych    na    podstawie oględzin zewnętrznych;

- stal pęka przy gięciu;

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3.	Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót.

4.	Transport.

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby umknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.    Wykonanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a)	Czystość powierzchni zbrojenia.

-	pręt i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków

rdzy, kurzu i błota;

- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami   lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń;

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujący zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji;

b)	Przygotowanie zbrojenia.

- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane;

- haki odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264;

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;

- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami;

c)     Montaż zbrojenia.

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań;

- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych;

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem   szalowania bocznego.

- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia;

6.    KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest [tona].

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg S.OO "Wymagania ogólne"

8.2.    Odbiór końcowy-wg S.OO "Wymagania ogólne"

8.3.    Odbiór zbrojenia

- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;

- odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem;

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za I tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowań zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, i usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03264:1999	 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 693 5	 Stal do zbrojenia betonu

PN-H-084023-6/Al:1996     Stal do zbrojenia betonu - gatunki

PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-06.00.00 ROBOTY MUROWE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tzn. :

- ściany z bloczków betonowych  24,

- ściany nośne z bloczków betonu komórkowego 24

- ściany działowe z bloczków betonu komórkowego 12

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Woda

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora . Niedozwolone jest użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.	Wyroby ceramiczne

2.2.1..	Bloki z betonu komórkowego

Wymiary : 24x 24 x 59 cm,. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14S01)

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: cement: ciasto wapienne : piasek

1:   0,5	:4,5
do        1:   1     :6

cement: wapno hydratyzowane : piasek
1:     1     :6

1:     1     :7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: cement: piasek

2:   5

cement: wapno hydratyzowane : piasek
1    :        0.3	:    4

1  :       0.5	:   4,5

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie;

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.	SPRZĘT

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót.

4.	TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów;

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne . Ścianki działowe grubości poniżej I cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych;

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów

wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępią zazębione końcowe;

d)	Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie;

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów;

- Mury grubości mniejszej niż I cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C;

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą).

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły i bloków oraz kostki betonowej

5.1.1.	Spoiny w murach ceglanych.

-	12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać   17mm
a minimalna 10 mm;

-	lOmm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i poprzecznych, przy czym  grubość  maksymalna  nie
powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ~ lOmm.

5.1.2.	Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

- Liczba  cegieł użytych  w  połówkach  do  murów  nośnych  nie  powinna  być większa  niż  15% całkowitej liczby cegieł;

- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły ( np. cegła nowa i rozbiórkowa ), należy przestrzegać zasady,

że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru;

c)	Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o grubości różniącej
się

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne .

6.     KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie :

-	sprawdzenie   zgodności   klasy   oznaczonej   na   cegłach   z   zamówieniem   i   wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

-	próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu cegły;

- liczby szczerb i pęknięć;

- odporności na uderzenia;

- przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

62

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy .

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

| Lp. | Rodzaj odchyłki |  |  | Dopuszczalne odchyłki [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mury spoinowane | Mury niespoinowane |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia | Na Im długości |  | 3 | 6 |
|  |  | Na całej powierzchni |  | 10 | 20 |
| 2. | Odchylenia od pionu | Na 1 metrze długości |  | 3 | 6 |
|  |  | Na wysokości kondygnacji |  | 6 | 10 |
|  |  | Na całej wysokości |  | 20 | 30 |
| 3. | Odchylenia każdej warstwy od poziomu | Na 1 metrze długości |  | 1 | 2 |
|  |  | Na całej długości |  | 15 | 30 |
| 4. | Odchylenia górnej warstwy od pionu | Na 1 metrze długości |  | 1 | 2 |
|  |  | Na całej długości |  | 10 | 20 |
| 5. | Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach | Do 100 cm | Szerokości | (-6) -(-3) | (-6) -(-3) |
|  |  |  | Wysokości | (-15) -(-1) | (-15) - (-10) |
|  |  | Ponad 100 cm | Szerokości | (-10) -(-5) | (-10) - (-5) |
|  |  |  | Wysokości | (-15) -(-10) | (-15) -(-10) |

7.    OBMIAR ROBOT

Jednostką obmiarową robót jest [m2 ] muru o odpowiedniej grubości, [m3] oraz [m.] przewodów kominowych Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.    ODIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót  murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty :

a)  dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zaświadczenie o m jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę;

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objęte S-06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.OO „ Wymagania ogólne "

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy;

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań;

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1	Beton

PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane

PN-B-12002:1997      Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki

PN-B-03002:1999       Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie PN-B-03340:1999       Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1,1.

1.3.	Zakres robót wymienionych w SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w S.00 „Wymagania Ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiał

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych stosuje się drewno klasy C30. według następujących norm państwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi;

- PN-B-03150:20007Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie Zabezpieczenie tarcicy środkiem Fobos M.-4 metodą ciśnieniową do stopnia niezapalny.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje poniższa tabela:

| Lp | Oznaczenie | Klasa drewna |
| --- | --- | --- |
|  |  | C30 |
| D | Zginanie | 27 |
| 2) | Rozciąganie wzdłuż włókien | 0,75 |
| 3) | Ściskanie wzdłuż włókien | 20 |
| 4) | Ściskanie w poprzek włókien | 7 |
| 5) | Ścinanie wzdłuż włókien | 3 |
| 6) | Ścinanie w poprzek włókien | 1,5 |

2.1.2.     Dopuszczalne wady tarcicy

| Wady |  | C30 |
| --- | --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej |  | 1/4 do 1/2 |
| Sęki na całym przekroju |  | 1/4 do 1/3 |
| Skręt włókien |  | do 10% |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki | głębokie | ½ |
|  | czołowe | 1/1 |
| Zgnilizna |  | Niedopuszczalne |
| Chodniki owadzie |  | Niedopuszczanie |
| Szerokość słojów |  | 6mm |
| Oblina |  | Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |

Krzywizna podłużna:

-	płaszczyzny:

- 30mm dla grubości do 38mm;

- lOmm dla grubości do 75mm;

-	boków:

a)	lOmm dla szerokości do 75mm;

b)	5mm dla szerokości >250mm;

Wichrowatość: 6% szerokości;

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości;

Rysy, falistość rzazu dopuszczania w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadle, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłosć - niedopuszczalna.

2.1.3.	Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4.	Tolerancje wymiarowe tarcicy:

- odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe:

- w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości;

- szerokości: do 3mm lub do 1 mm;

- w grubości: do lmm lub do lmm.

-	odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

a)	dla łat o grubości do 50mm:

- w grubości: do lmm i do lmm dla 20% ilości;

- w szerokości: do 2mm i do lmm dla 20% ilości;

b)	dla łat o grubości powyżej 50mm:

- w szerokości: do 2mm i do lmm dla 20% ilości;

- w grubości: do 2mm i do lmm dla 20% ilości;

-	odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 3mm i do 2mm.

-	odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 2mm.
2.2. Łączniki

2.2.1.	Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wgBN-70/5028-12.

2.2.2.	Śruby

Należy stosować:

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101;

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3.	Nakrętki: Należy stosować:

- Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144;

- Nakrętki kwadratowe wgPN-88/M-82151IE;

2.2.4.	Podkładki pod śruby:
Należy stosować:

-	Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

2.2.5 Wkręty do drewna Należy stosować:

-	Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;

- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503;

- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszących się do wymagań dla konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed korozją biologiczną dopuszcza się wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami;

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem;

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3.	Składowanie materiałów i konstrukcji

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób,   aby nie powodować   ich deformacji.   Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych   pomieszczeniach   magazynowych,   zabezpieczających   przed działaniem   czynników atmosferycznych.

2.4.	Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.    SPRZĘT

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót.

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

-stanowisko  robocze   powinno być  urządzone zgodnie z  przepisami   BHP  i

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.    TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.    WYKONANIE ROBÓT

- Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

- Więźba dachowa

- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

- Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić I mm.

- Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5mm.

- Dopuszcza się następujące odchyłki:

-   w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek;

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;

- w długości elementu do 20mm;

- w odległości między węzłami do 5 mm;

- w wysokości do 10 mm.

5)     Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane warstwami papy.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem Oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji : „Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej" ilość [m3 ] wykonanej konstrukcji.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszym  rozdziałem  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-01001 Tarcica

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi

PN-EN 844-1:11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia

PN-EN 338:1999   Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych - Definicja klas zagrożenia ataku

biologicznego - Zastosowanie do drewna litego PN-84/M-82509 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-09.00.00. POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty,   których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:

- pokrycie dachu.

- obróbki blacharskie.

- rynny i rury spustowe.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Paroizolacja

Paroizolację w ukośnych fragmentach poddasza stanowi folia PCV pokrywająca jednostronnie płyty termoizolacyjne.

- Materiały pokrywcze i pomocnicze

2.3.1.     Blacha dachówkopodobna

Powinny   odpowiadać   wymaganiom   ustalonym  w    normach  dotyczących  blachy

zakładkowej. Blacha przeznaczone do krycia jednej połaci dachowej powinny być jednakowej

barwy.

3.    SPRZĘT

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót

4.    TRANSPORT

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Blacha powinna być składowana na równym .twardym podłożu w pakietach po 10 sztuk w pozycji poziomej . Przy składowaniu należy stosować się do zaleceń dostawcy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Podkłady pod pokrycia z blachy dachówko podobnej

Wymagania ogólne:

- równość powierzchni łat powinna być taka , aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym;

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji;

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien;

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm; w projekcie 45x50 mm

- łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach;

- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia [w tym przypadku dla blachy dachówko podobnej

5.2.	Krycie blachą dachówko podobną

Wymagania ogólne. Do robót pokrywczych  można przystąpić dopiero po sprawdzeniu zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości wykonania spadków połaci, deskowania w trakcie odbioru robót ciesielskich wg PN-71/B-10080 ,  po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek blacharskich). W celu umożliwienia prawidłowej wentylacji przestrzeni pomiędzy poszyciem dachu a izolacją cieplną należy wykonać otwory wlotowe [w kalenicy konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej poprzez rozsunięcie deskowania i wycięcie paska papy], wywiew przewiduje się poprzez nieszczelności pomiędzy blachą .

.

5.3 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości, pochylenia połaci;

Roboty blacharskie zgodnie z blachą przyjętą w projekcie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach

Obróbki dotyczą:

- rynien

- pasa nadrynnowego

5.4. Rynny

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy wieloczłonowe;

Rynny   powinny   być   mocowane   do   deskowania   i   krokwi   uchwytami   rozstawionymi   w odstępach nie większych niż 50 cm;

Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem [0,5% spadku podłużnego]     rynny

powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych;

Montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

5.5. Rury spustowe

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe

powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych.

Rury  spustowe   powinny  być   mocowane  do  ścian  uchwytami  rozstawionymi  w  odstępach  nie większych niż 3 m.

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6.     KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne

Wymagana jakość    materiałów    izolacyjnych    powinna    być   potwierdzona    przez   producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową     oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadkuzastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej;

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy;

6.2. Pokrycie z blach dachówko podobnej

6.2.1.	Tryb i zasady kontroli

Podstawą do oceny jakości robót pokrywczych blachą są następujące badania:

- Badanie podkładu;

- Badanie materiałów pokrywczych i pomocniczych;

- Badanie prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Warunkami przystąpienia do badań są dokumenty:

- Stwierdzenie wykonania robót poprzedzających (protokół);

- Stwierdzenie jakości materiałów;

- Zapisy w dzienniku budowy dotyczące przebiegu wykonania robót pokrywczych.

6.2.2.	Badanie odbiorcze podkładu

Sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania łat, należy przeprowadzić  wg   PN-71/B-10080  w trakcie  odbioru  częściowego  (międzyoperacyjnego)   przed wykonaniem   pokrycia,    a protokół stwierdzający  prawidłowość wykonania podkładu wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze robót zakończonych zgodnie z 6.2. I.

6.2.3.	Badanie materiałów

Należy przeprowadzić w czasie odbioru robót pokrywczych pośrednio na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta,

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z

powołanymi normami.

Materiały nie  mające  dokumentów  potwierdzających  ich jakość, a  budzące  pod  tym  względem

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez uprawnione laboratoria

na zgodność z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych.

6.2.4.	Sprawdzenie prawidłowości ułożenia blach dachówko podobnej

Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu blachy, poziomicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką milimetrową, stwierdzającą czy zostały zachowane wymagania. Stwierdzenie należy przeprowadzić dla co najmniej trzech rzędów na każdej części dachu.

Sprawdzenie oparcia blachy na okapie należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w 5.2.

Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia - 5.2.

Sprawdzenie zamocowania blachy i uszczelnienie pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, badając od strony poddasza, czy zostały spełnione wymagania. Ponadto należy w wybranych

Przez Komisję miejscach   spośród   szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody sprawdzić szczelność pokrycia.   Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po ulewnym deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez   10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki.

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia grzbietów i kalenic należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia kalenicy należy sprawdzić przez przyłożenie łaty dł. 3m i pomiaru prześwitu pomiędzy łatą, a powierzchnią kalenicy  z dokładnością do 5mm.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót pokrywczych  [m2] pokrytej powierzchni;

- dla robót rynny i rury spustowe  [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych;

8.ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

8.1.	Odbiór podłoża

- badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych;

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową . Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatami powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.	Odbiór robót pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych;

- Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest utrudniony;

- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia;

- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować :

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; sprawdzenie prawidłowości spadków rynien; sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami;

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Pokrycie blachą dachówko podobną

Płaci się za ustaloną ilość [m2 ] wykonanego pokrycia.

9.2.	Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie;

- zmontowanie i umocowanie w podłożu oraz zalutowanie połączeń;

- uporządkowanie stanowiska pracy

9.3.	Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i wykonanie połączeń;

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-71 /B-10241    Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-10. 00.00    ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich wraz z okładzinami wewnętrznymi.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty,   których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich tzn.:

- Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach.

- Wykonanie podkładu

- Wykonanie tynków wewnętrznych i masy natryskowej ogniochronnej

4)	Suche tynki

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

- Zaprawy  zwykłe  do  wykonywania   tynków   przygotowywane   na   placu  budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

- Płyty gipsowo - kartonowe ognioodporne o gr. 12,5 mm, pogrubione do 25,0 mm [zgodnie z projektem] oraz dodatkowo wodoodporne do stosowania w pomieszczeniach „mokrych".

- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

- Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta [konstrukcja „lekkich" ścianek działowych zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rzutach kondygnacji oraz lekka obudowa pionów instalacyjnych].

3.	SPRZĘT

Pomosty  robocze,  rusztowania,  stoliki  tynkarskie, łaty,  taczki,  mieszadła  do tynków, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.

4.	TRANSPORT

Ręczny i samochodem samowyładowczym.    Ładunek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Wykonywanie tynków i masy natryskowej ogniochronnej

poprzedzone przygotowaniem podłoża, ze względu na miejsce stosowania, sposób nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z normą PN-70/B-10100 i Aprobatą techniczną ITB AT-15-2543/2002.

Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:

- przyczepności tynku do podłoża

- mrozoodporności

- grubości

- wyglądu i powierzchni

- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, itp.)

- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

- wykończenie naroży i obrzeży

5.2.	Wykonywanie suchych tynków

Suche tynki z płyt gipsowo - kartonowych przewidziano na „lekkich ściankach działowych" oraz sufitach podwieszanych.

Przewiduje się układanie suchych tynków:

a)	Bezpośrednio na podłożu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej;

b)	Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę,
aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale były podniesione i dociśnięte do
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. Pamiętać o wypełnieniu przegród izolacją akustyczną względnie termiczną [z zastosowaniem izolacji paroszczelnej]

Całość robót (wykonanie rusztu i okładzin z płyt) należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta płyt gipsowo-kartonowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:

- badania mrozoodporności tynków

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- wyglądu i powierzchni,

- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, itp.),

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykończenie naroży i obrzeży.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru wykonanych tynków wewnętrznych i suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych: [m2].

8.	ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie   roboty   objęte   niniejszym   rozdziałem   podlegają   zasadom   odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Za     [m2]  zgodnie z obmiarem  i podziałem  na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.   Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze Instrukcje i certyfikaty producenta

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002 Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 11. 00.00    OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKI

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych i posadzek.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty,   których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach,

- Wykonanie okładzin ściennych z płytek,

- Wykonanie posadzek z terakoty na kleju  cokolikami,

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

2.1. Zaprawa klejąca do okładzin ściennych o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprawa klejąca weber ZP414, zaprawa spoinująca o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprawa spoinująca weber ZF 432, zaprawa klejąca i spoinująca na posadzki - mrozoodporna z przeznaczeniem na przedmiotowe podłoże, płytki terakotowe typu Gres.

2.1.1. Właściwości płytek typu Gres:

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa,

- ścieralność nie więcej niż l,5mm,

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,

- kwasoodporność  nie mniej niż 98%,

- ługoodporność nie mniej niż 98%,

- twardość wg skali Mahsa 8,

- V klasa ścieralności

2.1.2.	Płytki typu Gres muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- stopnice schodów,

- listwy przypodłogowe,

- kątowniki,

- narożniki..

3. SPRZĘT

Pomosty robocze,    stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i wiadra, pędzle.

4. TRANSPORT

Glazura   i   terakota  należy   przewozić   krytymi   środkami   transportu.   Paczki   muszą   być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Posadzki z płytek

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Większe ubytki uzupełniamy zaprawą klejową.   Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za pomocą pacy zębatej ze stali nierdzewnej - zalecana wielkość zębów 8*8mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola wykonania okładzin ściennych z płytek powinna obejmować sprawdzenie: zgodność z dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowość wykonania okładziny.

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawione deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.

Kontrola prawidłowości wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: przyczepność okładziny,

odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, odchylenie powierzchni od płaszczyzny, prawidłowość wypełnienie i przebieg spoin.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru: [m2] wykonanej okładziny ściennej i posadzki.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

pełną dokumentację wykonawczą,

protokół z badań kontrolnych,

deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów,

protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących.

Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności wykonania okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych podlegającym zasadom odbioru  robót zanikających.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Za    [m2] zgodnie z obmiarem  i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN-63 /B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 12. 00.00    ROBOTY   MALARSKIE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty,   których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- Przygotowanie podłoża na  ścianach,

- Roboty malarskie

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

2.1. Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozcieńczalniki, farby budowlane gotowe (emulsyjne, akrylowe, silikatowe, olejne i z żywic syntetycznych, epoksydowe, chlorokauczukowe i inne).

3.	SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.	TRANSPORT

Ręczny i samochodem samowyładowczym.   Ładunek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.     WYKONANIE ROBÓT

a.     Wymagania ogólne

Przy wykonaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zaleceń:

Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztować lub drabin, a gdy nie ma możliwości

zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek

malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do

konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty

do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i

odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice) zabezpieczają skórę twarzy i rąk tłustym

kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotnie rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach

olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież

ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz

przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych,

narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Przy zastosowaniu piasku

(np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować maski pyłochłonne a

skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym.

Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu,

fluatów.

b.     Przygotowanie powierzchni

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem.

c.     Termin robót

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:

- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern: dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo niepylące, niewykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą)

- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach,

- suche - badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub karbidowym), metodą szuszarkowo - wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest,

d.        Kontrola międzyfazowa Obejmuje sprawdzenie:

- jakości materiałów malarskich,

- wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,

- stopnia karbonizowania tynków,

- jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisu do dziennika budowy.

e.        Warunki przystąpienia do robót

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze >= +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić

spadek poniżej 0°C.

Farbą silikonową można malować w temperaturze >= 5°C.

Optymalna temperatura:

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z żywic syntetycznych powyżej + 5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,

- przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

5.1.1.	Pogoda

Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim

podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w

czasie silnych wiatrów.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami

rozpuszczalnikowymi

5.1.2.	Inne warunki

Roboty farbami wodnymi - w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze + 5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.1.	Powierzchnia betonu i żelbetonu:

- większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. Wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości.

- Plamy zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów czystą wodą.

5.2.2.	Podłoża tynkowe:

- naprawiać zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem) dla pozostałych podłoży -zaprawę cementową lub cementowo - wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

- powierzchnie tynku oczyścić

5.2.3.	Nowe tynki cementowe, cementowo - wapienne zagruntować:

- mlekiem wapiennym - pod farby wapienne i kazeinowe,

- roztworem szkła wodnego i potasowego - pod farby krzemianowe,

- roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),

- pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.

5.2.4.	Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne zagruntować:

- roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

- gruntem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.2.5.	Powierzchnie z drzewa i materiałów drewnopochodnych:

- oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,

- usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,

- zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,

- sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem

5.3.	Malowanie farbami krzemianowymi

Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podłoża

roztworem szkła wodnego potasowego rozcieńczonego wodą w stos. 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe -

rozcieńczone 1:1 lub 2:1) lub specjalnym do tego typu farb gruntownikiem.

Powłok krzemianowych nie można wykonywać na kruszących się tynkach i na podłożach zawierających

gips oraz na starych powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i przetarcia rzadką zaprawą

wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po oczyszczeniu można ponownie malować farbami

krzemianowymi.

5.4.	Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrącającego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy przechowania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.

Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe, nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrz i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego -farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2hpo wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.

5.5.	Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24h. Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok silikonowych nie można wykonywać na słabych podłożach.

5.6.       Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych

Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym)

przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika, białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez dodanie farby

tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać samymi suchymi pigmentami) lub specjalnych past

pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24h wyprzedzeniem)

gruntownikiem pokostowym.

Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do gruntowania

ogólnego stosowania lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych, przy

malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę farby nawierzchniowej należy nałożyć

warstwę emalii.

Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.

Przy wykonaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba pokładowa, nawierzchniowa, emalia)

- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych

- przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie solarki farbą pokładową i 2-krotnie farbą nawierzchniową, przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna.

5.6.1     Powłoki poliwinylowe

Stosowane są do ochrony elementów stalowych i betonowych przed szkodliwym działaniem atmosfery przemysłowej. W zależności od agresywności środowiska - powłoka z 1 warstwy farby poliwinylowej do

gruntowania i z 3 lub 4 warstw emalii poliwinylowej lub też 4-8 warstw farby i emalii. Nanoszenie warstw, co 24h

5.6.2.   Powłoki chlorokauczukowe

Stosuje się do ochrony elementów stalowych, betonowych, drewnianych i

tynków przed działaniem atmosfery przemysłowej. Wykonuje sieje z farby

pokładowej i emalii, podobnie do powłok poliwinylowych.

5.6.3	Powłoki nitrocelulozowe

Służą do wykańczania powierzchni drewna litego, uprzednio uszczelnionej wypełniaczem porów i przeszlifowanego. Powłokę nanosi się 2-krotnie w odstępach 24 godz.

5.6.4	Powłoki chemoutwardzalne i poliuretanowe

Wykonuje się na powierzchniach z drewna (np. posadzki) i materiałów drewnopochodnych. Powłoka 2-lub 3-warstwowa (odstęp czasu 24h). Zaleca się szlifowanie papierem ściernym drobnoziarnistym pierwszej warstwy po uprzednim jej przeschnięciu. Przy stosowaniu tych wyrobów należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta w zakresie przygotowania wyrobu do malowania i technologii wykonywania powłok oraz zachować okres karencji przed eksploatacją.

Powłoki poliestrowe stosuje się do wysokojakościowego wykończenia powierzchni drewna lub okien za pomocą pistoletów.

5.6.5	Powłoki epoksydowe

nadają się na różne podłoża budowlane. Warstwy nanosi się pędzlem lub natryskiem, co 24 godz. z wyrobów przygotowanych zgodnie z wytycznymi producenta

5.7  Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok

. Powłoki wapienne i cementowe:

Jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla.

Dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam i zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie dopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań.

. Powłoki kazeinowe i krzemianowe.

Powinny odpowiadać wymaganiom jak dla powłok klejowych, z tym, że powinny być odporne na

zmywanie wodą.

. Powłoki emulsyjne.

Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmywanie

się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia.

k Powłoki silikonowe.

Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug

prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawiania od podłoża.

. Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych.

Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,

plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

6       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze >= 5°C,

wilgotności względnej powietrza 65%).

Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach

Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych - nie wcześniej niż

po 14 dniach.

Badania obejmują sprawdzenie:

-     wyglądu zewnętrznego,

zgodności barwy ze wzorem oraz połysku,

odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

7      OBMIAR ROBÓT

7.1.  Jednostka obmiaru: [m2].

8.	ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie   roboty   objęte   niniejszym   rozdziałem   podlegają  zasadom   odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Za    [m2] zgodnie z obmiarem  i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-65 /B-14503        Roboty tynkowe.   Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100      Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C- 81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C 81911:1997    Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C 81901:2002    Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81932:1997    Emalie epoksydowane chemoodporne.

Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S- 14. 00.00   DOCIEPLENIE BUDYNKU

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania docieplenia budynku.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie docieplenia posadzek, ścian zewnętrznych, stropodachu

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Każdy    system    do    wykonywania    dociepleń    winien    być    sklasyfikowany    jako

nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i musi posiadać Certyfikat Zgodności ITB.

2.	MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: . Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), . Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr

92, poz. 881), . Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych
2.2.1.1.Materiały.

Do wykonania dociepleń  ścian zewnętrznych  budynków w systemie muszą być stosowane materiały o ściśle określonych  właściwościach  technicznych.

2.2.1.2.Płyty styropianowe.

Płyty styropianowe przed wbudowaniem muszą być sezonowane przez co najmniej dwa miesiące od daty produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych.

Do ocieplenia użyć płyt styropianowych Styrodur oraz EPS 70-040 wg PN-EN 13163   (dawne PS-E FS 15).

Do ocieplenia posadzek użyć płyt styropianowych EPS 100-038 wg PN-EN 13163 (dawne PS-E FS 20).

2.2.1.3.Siatka z włókna szklanego.

Należy stosować siatkę z włókna szklanego spełniającą rolę warstwy zbrojonej. Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek. Gramatura siatki nie może być mniejsza niż 145 g/m2 a wymiary oczek nie mniejsze niż 3*3 mm.  Pasek siatki o szerokości  5cm powinien wytrzymać obciążenie l,5kN wydłużając się przy tym nie więcej niż o 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w wodnym roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN wydłużając się przy tym nie więcej niż o 3,5%.

2.2.1.4.Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża.

Do mocowania izolacji termicznej ze styropianu do podłoża powyżej ściany podpiwniczenia należy stosować łączniki z tworzywa.

Długość łącznika= grubość warstwy termoizolacyjnej ze styropianu + grubość starego tynku i/lub tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia. Głębokość zakotwienia: 5 cm dla betonu, 9cm dla gazobetonu i pustaków ceramicznych.

2.2.1.5.Kleje i zaprawy klejowe.

Zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą.  Zaprawę należy przygotować wg zaleceń producenta - wg instrukcji i kart technicznych.

2.2.1.6.Akcesoria uzupełniające.

Perforowane kształtowniki ze stopu aluminium: narożniki (najlepiej, gdy są fabrycznie oklejone pasem siatki), profile cokołowe, podokienniki i inne akcesoria wykończeniowe miejsc szczególnych elewacji  wymagają także dokumentów dopuszczających do stosowania.

2.2.2. Docieplenie więźby dachowej i stropodachu.

2.2.2.1.Wełna mineralna.

Wełna mineralna   winna być wyrobem sklasyfikowanym jako niepalny, do docieplenia stropodachu użyć płyty z wełny mineralnej Monrock Max.

3.	SPRZĘT

Do   wykonania   docieplenia   winien   być   użyty   sprzęt   zapewniający   właściwy   sposób   wykonania

docieplenia.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP.

4.	TRANSPORT.

Środki  transportu  wykorzystywane   przez  Wykonawcę   powinny  być  sprawne  technicznie   i  spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Docieplenie ścian zewnętrznych

5.1.1.     Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem Dotyczy to również łuszczących i odspajających się powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych.

Wszystkie powierzchnie budynków wymagają dodatkowego umycia ścian wodą pod ciśnieniem. Umyte podłoża muszą całkowicie wyschnąć.

Dopuszczalne miejscowe wgłębienia nie powinny być większe niż    10 mm na odcinku 2m.

Ewentualne wypukłości należy skuć lub zeszlifować natomiast  ubytki  wyreperować zaprawą cementowo-wapienną lub inną firmową zaprawą przeznaczoną do tego  celu.   Przy ścianach otynkowanych należy sprawdzić stan starego tynku.  W miejscach głuchego  dźwięku należy go usunąć a ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym.

Wytrzymałość podłoża należy  sprawdzić wykonując próbę przyczepności.

5.1.2.     Wykonanie próby przyklejenia styropianu.

Po przygotowaniu powierzchni należy wykonać sprawdzian przyklejenia kilku próbek styropianu o wymiarach 10*10 cm. Po 3 dniach  próbki odrywamy siłą skierowaną prostopadle  do podłoża, używając samych tylko rąk bez podważania jakimkolwiek narzędziem. Jeżeli  styropian ulegnie przy tym rozerwaniu, to znaczy, że nośność podłoża i przyczepność zaprawy są wystarczające. Jeżeli natomiast próbki oderwą się wraz z warstwą zaprawy oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W tym przypadku  powierzchnię przygotowujemy po raz  kolejny i próbę powtarzamy.

5.1.3.     Przyklejanie płyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Przyklejanie należy rozpocząć od dołu ściany  budynku i posuwać się do góry. Pracę należy rozpocząć od wyznaczenia linii poziomej i mocowania listwy startowej w taki sposób aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej wykreśloną poziomą linią. Płyty należy przyklejać w  układzie poziomym dłuższych  krawędzi z zachowaniem mijankowego układu  spoin.   Na narożu budynku płyty układać w „cegiełkę" z przewiązaniem.

Proces przyklejania należy prowadzić w  czasie bezdeszczowej pogody i gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5  C.

Wymiary płyt styropianowych nie powinny być większe niż 100*50 cm.

Zaprawę klejącą należy nakładać na płyty styropianowe po obwodzie płyty pasmem szerokości

3-4 cm i na pozostałej powierzchni 10-12 plackami o średnicy ca 8cm.  Po nałożeniu zaprawy klejącej

płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i dobić długą pacą aż

do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty styropianowe należy przyklejać na styk. Szczeliny między płytami większe niż 2 mm i miejsca trudno dostępne należy wypełnić pianką poliuretanową.

W miejscu styku z innymi materiałami należy wykonać złącze komensacyjne. Przed mocowaniem płyty styropianowej wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt ( szerokość wywinięcia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu płyt także ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni należy pokryć warstwą spoiwa. Przy przyklejaniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Powierzchnia styropianu powinna być całkowicie wyrównana, dlatego po przyklejeniu płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym.

Nie dopuszcza się do wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz  wyrównania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.

Płyty styropianowe wymagają dodatkowego mocowania łącznikami w ilości 6 łączników na 1 m2.

W obrębie narożników budynku  płyty należy kołkować w każdym przypadku co 25 cm w linii pionowej, max. 40cm od narożnika  konstrukcyjnego budynku.

5.1.4.     Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego.

Nie wcześniej niż po 3 dniach po przyklejeniu płyt styropianowych należy wykonać na ich powierzchni warstwę zbrojoną. Styropian nie powinien pozostawać odkryty dłużej niż około tygodnia, gdyż wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych ulega częściowej destrukcji.

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w dwóch etapach. Najpierw należy nanieść packami masę klejącą w grubości około 3mm, rozpoczynając  od góry ściany pasami  pionowymi o szerokości ok. 1,Im   i  natychmiast przykleić, dociętą wcześniej, siatkę  szklaną rozwijając ją stopniowo z rolki i  wciskając w masę klejącą za pomocą długiej stalowej pacy - najpierw na środku szerokości siatki a potem ukośnie ku jej brzegom.   Siatka powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na  powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości około lmm w celu całkowitego jej przykrycia. Powierzchnie trzeba możliwie jak najdokładniej wyrównać i wygładzić stalową pacą.   Po całkowitym związaniu (około 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą.

Stwardniłą i wyschniętą warstwę zbrojoną należy zagruntować płynem gruntującym   przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż lOcm.

Narożniki górne i dolne otworów należy wzmacniać dodatkowymi pasami siatki o wymiarach

20*45cm.

Warstwy zbrojonej przy dociepleniu ścian styropianem wodoodpornym podpiwniczenia budynku głównego szkoły poniżej poziomu terenu nie wykonuje się.

5.1.5.   Docieplenie ścian w miejscach szczególnych.

5.1.5.1.Docieplanie ścian na narożnikach.

Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm alternatywnie można stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej fabrycznie oklejone pasem siatki. Ich stosowanie ułatwia kształtowanie naroży budynku i krawędzi ościeży, bez konieczności wywijania siatki na

przyległą ścianę

5.1.5.2.	Docieplenie ościeży drzwiowych.

Do ocieplania ościeży drzwiowych należy użyć styropianu o grubości nie mniejszej niż 2cm. Powierzchnię ościeży należy przygotować w sposób podobny jak ścianę, oderwać ew. ćwierćwałek. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić siatkę z włókna szklanego  z odpowiednim zakładem, następnie przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte aby przylegały ściśle do płyt styropianowych przyklejonych na płaszczyźnie  ściany. Następnie należy wywinąć i nakleić na płyty styropianowe odcinek siatki z włókna szklanego przyklejonej na ościeżu po  czym należy nakleić przedłużenie siatki z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą okna lub drzwi należy nałożyć kit elastyczny np silikonowy.

5.1.5.3.	Docieplenie ścian przy cokole budynku.

Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. Płyty styropianowe na ścianie parterowej należy przedłużyć poza jej dolną krawędź. Dolną krawędź płyt styropianowych należy wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz siatki z włókna szklanego  którą należy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. Należy wyrobić spadek od budynku a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie cokołowej. Przyklejając drugą warstwę tkaniny szklanej na ścianie parterowej  należy ją przedłużyć na styropian przyklejony na cokole oraz na nieocieploną ścianę cokołu około 10 cm poniżej styropianu. Styropian przyklejony na cokole należy zabezpieczyć dodatkową drugą warstwą tkaniny i pogrubioną warstwą wyprawy tj 7-8 mm.

5.1.6.     Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Wykonanie nowych obróbek blacharskich wg S - 09.0.00.

5.2.  Docieplenie więźby  stropodachu

Docieplenie więźby dachowejnależy wykonać poprzez  ułożenie warstwy wełny mineralnej między krokwiami dachowymi.

6        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją

projektową oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badań

6.2.1.    Badanie materiałów

Badanie   materiałów   użytych   na   konstrukcję   należy   przeprowadzić   na   podstawie

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami.

6.2.2.    Badanie jakości wbudowania

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót dociepleniowych z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.

.     OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.

Jednostką   obmiarową   jest   [m2]   wykonanych   dociepleń       przy   określonej   grubości   zgodnie   z

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie oraz [m] listew cokołowych i narożnych.

.    ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte niniejszym  rozdziałem  podlegają zasadom  odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

.     PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności stanowi cena [m2] wykonanych dociepleń przy określonej grubości zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót oraz cena [m] listew cokołowych i narożnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

usunięcie niedoskonałości powierzchni,

ułożenie wełny mineralnej z wykonaniem paroizolacji  bądź

przymocowanie płyt styropianowych i wyrównanie jej powierzchni,

wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego,

zamocowanie profili,

oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

demontaż na czas robót instalacji odgromowej oraz ponowny jej montaż po

zakończeniu robót wraz z przedłużeniem wsporników mocujących instalację,

poprawą naciągów i wykonaniem pomiarów,

demontaż na czas robót oraz ponowny jej montaż po zakończeniu robót

drobnych elementów na elewacji takich jak np.: uchwytów na flagi, czujki

alarmowe   i   pogodowa,   skrzynki   tp   SA,   oprawy   oświetleniowe,   tablice

informacyjne i inne,

demontaż na czas robót oraz ponowny jej montaż po zakończeniu robót

wsporników opraw oświetleniowych zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym  i odnowieniem  powłoki  malarskiej oraz    wymianą opraw

oświetleniowych zewnętrznych,

wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

Instrukcja   ITB       nr   334   „   Bezspoinowy   system   ocieplania   ścian   zewnętrznych budynków",

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20132;2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Instrukcje i certyfikaty producentów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-16.00.00. DRZWI WEWNĘTRZNE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi akustycznych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I.ł.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej .

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

2.1. Wbudować należy stolarkę drzwiową wewnętrzną  kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

- Drzwi  - szczegółowy opis zamieszczono w  opisie technicznym i wykazie stolarki.

- Okucia budowlane

Każdy wyrób  stolarki  budowlanej  powinien być wyposażony w  okucia  zamykające  łączące, zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe.

Okucia w adaptowanych drzwiach należy sprawdzić - w szczególności należy je wyregulować lub wymienić o ile to okaże się konieczne

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.2. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż I m

od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.	SPRZĘT

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót.

4.	TRANSPORT

Każda   partia   wyrobów   przewidziana   do   wysyłki   powinna   zawierać   wszystkie   elementy

przewidziane   normą   lub   projektem   indywidualnym.   Okucia   nie   zamontowane   do   wyrobu

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą

stateczności.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Przygotowanie ościeży

. Przed osadzeniem stolarki wewnątrzlokalowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

. Stolarkę należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

| Wymiary zewnętrzne (cm) |  | Liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysokość | Szerokość |  | /W nadprożu i | Na stojaka |  |
| Do 150 | Do 150 | 4 | Nie mocuje się | Po 2 |  |
|  | 150-200 | 6 | Po 2 | Po 2 |  |
|  | Powyżej 200 | 8 | Po3 | Po 2 |  |
| Powyżej 150 | Do 150 | 6 | Nie mocuje się | Po 3 |  |
|  | 150-200 | S | Poi | Po 3 |  |
|  | Powyżej 200 | 10 | Po 2 | Po 3 |  |

Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie stolarki i drzwi.

5.2.1.      Osadzenie stolarki drzwiowej i drzwi

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych;

- Drewniane ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie

- Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

| miejsca luzów | wartość luzu i odchyłek |  |
| --- | --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| luzy miedzy skrzydłami | -2 | .2 |
| między skrzydłami a ościeżnicą | -1 | -1 |

6.	KONTROLA JAKOŚCI

- Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

- Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów;

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka;

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych;

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest ilość [m2 ] wbudowanej stolarki wewnątrzlokalowej  oraz akustycznych w świetle ościeżnic.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :

•	dostarczenie gotowej stolarki i drzwi;

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

- osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

•	ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 18. 00.00    RUSZTOWANIA

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I.ł.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu montaż i demontaż rusztowań.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty sprzęt zapewniający właściwy montaż.

4.	TRANSPORT

Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone przed spadaniem, utratą stateczności lub przesuwaniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych pomostów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

- mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,

- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m. a między pionami nie większa niż 40m,

- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,

- posiadać poręcz ochronną,

- być uziemnione i posiadać instalację piorunochronną,

9.	posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania,
lO.posiadać zabezpieczenia przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, 11.posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż l,5m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać l,5kN.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5m a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują sią poza strefą niebezpieczną. W innych przypadkach, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych są zabronione::

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,

- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej lOm/s.

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylania się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych  oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomego podestu roboczego może być dokonywana wyłącznie w najniższym położeniu.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzaneprzez kierownika budowylub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych , przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni  oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac jak również okresowo - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru: [m2] montażu i demontażu rusztowania

8.    ODBIÓR ROBÓT

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru  technicznego

Wpis w dzienniku budowy lub w  protokole odbioru    technicznego rusztowania określa w szczególności:

- użytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem  imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania,

- datę przekazania rusztowania do użytkowania,

- oporność uziomu,

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

PODSTAWA PŁATNOŚCI Za     [m2]  zgodnie  z  obmiarem.   Praca  rusztowania  powinna  być  wliczona  do wartości robót które wykonywane będą z rusztowań.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 20. 00.00   IZOLACJE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu   wykonanie   izolacji   przeciwwilgociowych   podposadzkowych   i   ścian   zewnętrznych   oraz paroizolacji.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY.

- Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Do papowych izolacji przeciwwilgociowych należy stosować papę termozgrzewalną na zagruntowane podłoże środkiem ,

- Kleje do mocowania płyt termoizolacyjnych styrodurowych x,

- Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

3.	SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej .

4.	TRANSPORT.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis—w o ruchu drogowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe

a)	sprawdzenie i przygotowanie podkładu:

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia,

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona

b)	gruntowanie podkładu:

- podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany,

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%,

- powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C

c)	właściwa izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa i ścian zewnętrznych:

-	izolacja powinny składać się z jednej warstwy papy termozgrzewalnej.

5.2.	Paroizolacja - folia PVC mocowana do konstrukcji drewnianej lub papa termozgrzewalna

paroizolacyjna na blasze konstrukcyjnej

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową

oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli i badań

6.2.1.    Badanie materiałów

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami.

6.2.2.    Badanie jakości wbudowania

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót dociepleniowych z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.

7.	OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanych izolacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności stanowi cena [m2] wykonanych elementów przy określonej grubości zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót oraz cena [m] listew cokołowych i narożnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

wykonanie izolacji,

oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

wykonanie   i   dokumentację   niezbędnych   badań   laboratoryjnych   i

pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997      Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-91/B-27618        Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619	Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

Instrukcje i certyfikaty producent—w.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S- 21. 00.00   ELEMENTY ELEWACYJNE

1.    WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania wyprawy elewacyjnej oraz okładzin elewacyjnych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wypraw elewacyjnych.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki  określone w: . Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016, z późniejszymi zmianami), . Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881), . Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.  Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegółowe

2.2.1.	Wyprawa elewacyjna budynku

Projektuje się wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego.

.

3.	SPRZĘT

Do wykonania robót winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.	TRANSPORT.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Wykonanie wyprawy elewacyjnej budynku

5.1.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem Dotyczy to również łuszczących i odspajających się powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych.

Wszystkie powierzchnie budynków wymagają dodatkowego umycia ścian wodą pod ciśnieniem. Umyte podłoża muszą całkowicie wyschnąć.

Dopuszczalne miejscowe wgłębienia nie powinny być większe niż  10 mm na odcinku 2m.

Ewentualne wypukłości należy skuć lub zeszlifować natomiast  ubytki  wyreperować zaprawą cementowo-wapienną lub inną firmową zaprawą przeznaczoną do tego  celu.   Przy ścianach otynkowanych należy sprawdzić stan starego tynku.  W miejscach głuchego dźwięku należy go usunąć a ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. Wytrzymałość podłoża należy  sprawdzić wykonując próbę przyczepności.

5.1.2. Wykonanie warstwy elewacyjnej.

Wyprawę elewacyjną można nakładać po gruntowaniu ścian lub podłoża warstwy zbrojonej docieplenia.  Tynk cienkowarstwowy nanosi się na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą stalowej pacy. Jego powierzchnię należy przeciągnąć pacą, zbierając nadmiar materiału. Gdy nałożony na podłoże tynk nie klei się już do narzędzia, wtedy pacą plastikową należy nadać mu fakturę. Bezwzględnie należy przestrzegać należy również instrukcji i  zaleceń producenta wypraw.   Elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia oraz zakończenia uszczelnień i obróbej blacharskich.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową

oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badań

6.2.3.    Badanie materiałów

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami.

6.2.4.    Badanie jakości wbudowania

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.

7.     OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanych okładzin elewacyjnych.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności stanowi cena [m2] wykonanych okładzin elewacyjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

usunięcie niedoskonałości powierzchni,

zamocowanie profili,

wykonanie okładzin elewacyjnych wszystkich rodzajów,

oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

demontaż   na   czas  robót  instalacji  odgromowej  oraz   ponowny jej

montaż   po   zakończeniu   robót   wraz   z   przedłużeniem   wsporników

mocujących instalację, poprawą naciągów i wykonaniem pomiarów,

demontaż  na  czas robót oraz ponowny jej  montaż po zakończeniu

robót drobnych elementów na elewacji,

wykonanie   i   dokumentację   niezbędnych   badań   laboratoryjnych   i

pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

Instrukcje i certyfikaty producentów.